## Slide 1: 研究概要説明 フェノール類とジヒドロキシナフタレンとの 酸化カップリング共重合
伊藤 僚亮

## Slide 2: Oxidative Coupling Reaction
・PPO(Poly(phenylene Oxide))
・BINOL(1,1’-Bi-2-naphtol)
優れた機械、熱、電気特性などを有するエンジニアリングプラスチック
通常ポリスチレンとのアロイとして用いられる
BINAP(不斉配位子の一つ)の原料にもなる重要な不斉骨格
これらの合成に用いられているのが
酸化カップリング反応
・メリット
空気下や水存在下でも反応が進行、
副生成物として排出されるのが水のみ
→環境調和型の重合法
・デメリット
活性種であるフェノキシラジカルの制御が
困難であり、官能基化モノマーでの重合や
異なるモノマー同士との共重合は困難

## Slide 3: Previous Works(1)
Ref. React. Funct. Polym., 83, 49-53 (2014)

## Slide 4: Previous Works(2)
・Ligands
新規な触媒系を用いた2,3-DHNの重合において
一般的な触媒系と比べ、立体選択的な重合や
より活性な重合が可能であることを見出した
Ref. S. habaue et al. J. Polym. Sci. Part A:Polym. Chem., 43 (23), 5872-5878 (2005).
幅上茂樹ら, 日本化学会第93春季年会, 2013, 3 [3PA-008]

## Slide 5: This Work
・DHN Monomers
・Ligands

## Slide 6: Oxidative Coupling Copolymerization(1)

## Slide 7: Oxidative Coupling Copolymerization(2)

## Slide 8: Oxidative Coupling Copolymerization(3)

## Slide 9: Conclusion
・PPOへの官能基導入を目的に、DMPとDHNとの共重合を行った。
・共重合においてDMPと2,3-DHNとの系では共重合性は低かったが、
DMPと2,6-DHNとの系ではほぼ仕込み比通りの組成を持つポリマー
が得られ、高い共重合性を示した。
・また、触媒系を変化させることで共重合性の低い重合系においても
共重合性を向上できることが示唆された。